M2 FABRICA BLOQUE RECTIFICADO SAMPEDRO ECOrec® CITY Acústico 330x249x120 mm

Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® 12 (Cerámica Sampedro) de 330x249x120 mm. para la ejecución de muros de cerramiento y/o de carga para revestir, colocado con mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor, resistencia térmica sin revestimientos 0,43 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm², i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².

M2 FABRICA BLOQUE RECTIFICADO SAMPEDRO ECOrec® 330x199x140 mm

Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® 14 (Cerámica Sampedro) de 300x199x140 mm. para la ejecución de muros de cerramiento y/o de carga para revestir, colocado con mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor, resistencia térmica sin revestimientos 0,61 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm², i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².

M2 FABRICA BLOQUE RECTIFICADO SAMPEDRO ECOrec® CITY 330x249x190 mm

Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® CITY 19 (Cerámica Sampedro) de 330x249x190 mm. para la ejecución de muros de cerramiento y/o de carga para revestir, colocado con mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor, resistencia térmica sin revestimientos 0,76 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm², i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².

M2 FABRICA BLOQUE RECTIFICADO SAMPEDRO ECOrec® 300x199x240 mm

Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® 24 (Cerámica Sampedro) de 300x199x240 mm. para la ejecución de muros de cerramiento y/o de carga para revestir, colocado con mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor, resistencia térmica sin revestimientos 1,11 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm², i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².

M2 FABRICA BLOQUE RECTIFICADO SAMPEDRO ECOrec® 300x199x290 mm

Fábrica de bloque cerámico rectificado ECOrec® 29 (Cerámica Sampedro) de 300x199x290 mm. para la ejecución de muros de cerramiento y/o de carga para revestir, colocado con mortero ECOrec® junta fina de 1 mm de espesor, resistencia térmica sin revestimientos 1,62 m²K/W, resistencia a compresión 15N/mm², i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².